Система кодировок

(коды поставщика краски - фирмы Pulver, указываются на коробках)

1 Особенность: показывает текущее состояние краски на складу 0 - готовая 8 - палет 2 Тип порошковой краски 1 - эпоксидная 2 - эпоксидно - полиэфирная 3 - полиуретановая 4 - полиэфирная 6 - трибо эпокси - полиэфирная 7 - трибо полиэфирная 3 Вид поверхности 0 - гладкая 2 - шероховатая (wrinkle), т.н. шагрень 3 - Антики крупноструктурные и мелкоструктурные (поверхность, напоминающая апельсиновую кожуру) 4 - текстурные 5 - соль, перец 6 - металлик 7 - лак 8 - фосфорная 9 - шелковидная 4 Глянцевость (gloss): уровень яркости 0 - от 0 до 9 gloss (матовый) 1 - от 10 до 19 gloss 2 - от 20 до 29 gloss 3 - от 30 до 39 gloss 4 - от 40 до 49 gloss 5 - от 50 до 59 gloss 6 - от 60 до 69 gloss 7 - от 70 до 79 gloss 8 - от 80 до 89 gloss 9 - от 90 до 99 gloss (яркий) 5 Условия полимеризации: температура полимеризации на втором этапе 6 - 160 град. С 7 - 170 град. С 8 - 180 град. С 9 - 190 град. С 0 - 200 град. С 6 <0> или 4-х значный код RAL цветов. (Цвета RAL и их коды см. здесь) 0 - специальный 1 - RAL желтая серия 2 - RAL оранжевая серия 3 - RAL красная серия 4 - RAL фиолетовая серия 5 - RAL голубая серия 6 - RAL зеленая серия 7 - RAL серая серия 8 - RAL коричневая серия 9 - белый, черный, металлик 7 Порядковый номер (специальные цвета): обозначает порядковый номер специальных цветов 01, 02, 03, .....99 Пример: 0709007040 0 - обозначает готовая продукция 7 - обозначает трибо-полиэфирная 0 - обозначает гладкая поверхность 9 - обозначает 90-99 gloss (яркая) 0 - обозначает температура полимеризации 200 град. С 0 - обозначает ничего в данном случае, т.к. это старая система кодировки 7 - обозначает серая серия 040 - код цвета